В ходе выполнения проекта по Соглашению с Минобрнауки России № 14.577.21.0118 от «20» октября 2014 г. с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. выполнялись следующие работы:

Перечень работ по проекту, выполняемых получателем субсидии за счет средств субсидии:

2.1 Проведение численного моделирования для установления взаимосвязи между параметрами структуры, материалов и конструкции радиационно-стимулированных источников повышенного постоянного и импульсного напряжения и его характеристиками.

2.2 Изготовление экспериментальных образцов легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью.

2.3 Проведение исследовательских испытаний легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью.

2.4 Изготовление экспериментальных образцов низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза.

2.5 Проведение исследовательских испытаний низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза.

Перечень работ, выполненных за счет привлеченных средств:

2.6 Материально-техническое обеспечение работ, в том числе:

- закупка оборудования для обработки кристаллов алмаза;

- закупка материалов для обработки кристаллов алмаза;

- исследование качества поверхности легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью.

Задача проекта – обеспечение электроэнергией автономных устройств с длительным сроком службы, предназначенных для работы без обслуживания в течение длительного времени. Цель проекта – разработка научно-технических основ создания радиационно-стимулированного источника электроэнергии на основе полупроводниковых преобразователей и радионуклида никель-63. Планируемый основной результат проекта – создание экспериментального образца источника электроэнергии. После окончания проекта планируется проведение ОКР и создание опытных образцов источника электроэнергии на основе никеля-63.

Основные результаты работ по этапу и проекту в целом

Разработаны лабораторные регламенты производства материалов и заготовок, необходимых для изготовления источника тока, разработы программы и методики испытаний: радионуклида никель-63 с высокой удельной активностью, низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза, легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза, экспериментальных образцов легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью. Разработана физико-математическая модель радиационно-стимулированного источника повышенного постоянного и импульсного напряжения на основе полупроводниковой структуры. Проведено численное моделирование для установления взаимосвязи между параметрами структуры, материалов и конструкции радиационно-стимулированных источников повышенного постоянного и импульсного напряжения и его характеристиками. Изготовлены экспериментальные образцы легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью. Проведены исследовательские испытания легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью. Изготовлены экспериментальные образцы низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза. Проведены исследовательские испытания низкодефектных легированных бором монокристаллов алмаза.

Конкурентные преимущества разработки

- Повышенный срок службы источника тока, достигающий 50 лет.

- Возможность использования источника тока в условиях радиационного облучения.

Научная значимость

Новизна предлагаемого технологического решения заключается в использовании синтетического алмаза, выращенного при помощи метода высокого давления и высокой температуры и метода газофазного осаждения в качестве преобразователя энергии излучения.

Уровень разработки

Изготовлены и испытаны экспериментальные образцы компонент, необходимых для изготовления источников тока.

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

Секрет производства (ноу хау) «Лабораторный регламент получения легированных бором пластин алмаза с высокой проводимостью НУМК.397290.001», приказ от «17» марта 2015 г. № 19-о об установлении режима коммерческой тайны, РФ.

Назначение результатов проекта

Радиационно-стимулированные источники напряжения предназначены для обеспечения электроэнергией приборов и устройств, предназначенных для работы в местах, где их обслуживание затруднено или невозможно.

Область применения результатов проекта

Результаты проекта будут применяться при создании медицинских имплантов и компактных устройств для освоения космоса, крайнего севера, морей и океанов.

Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Проект выполняется при поддержке Индустриального партнера ООО «ИУТ». По окончании проекта планируется совместное проведение ОКР по теме: «Разработка радиационно-стимулированного источника напряжения на основе радионуклида Ni-63 и синтетического монокристалла алмаза с увеличенным сроком эксплуатации для нужд медицины, аэрокосмической промышленности и других применений». Исследование рынков сбыта разрабатываемых источников запланировано на 5 этап выполнения ПНИ в соответствии с Планом-графиком.

Наличие соисполнителей

На 2 этапе выполнения ПНИ привлечение соисполнителей не предусмотрено.