Соглашение о субсидии от «17» ноября 2014 года № 14.583.21.0008

В ходе выполнения прикладных научных исследований с участием научно-исследовательских организаций стран СНГ, в целях реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до2020 года, в рамках мероприятия 2.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на2014 - 2020 годы» по Соглашению о предоставлении субсидии от «17» ноября 2014 года № 14.583.21.0008 с Минобрнауки России на тему «Разработка технологий изготовления двухслойных наноструктурированных алмазно-твердосплавных пластин и компактов для особоизносостойкого режущего и бурового инструмента». на этапе № 2 в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. выполнены следующие работы:

ФГБНУ ТИСНУМ

- Разработана опытная технология получения образцов металлокерамической составляющей композиционного материала, обладающей высокими показателями теплопроводности, прочности, твёрдости, трещиностойкости, на основе износостойких, тугоплавких  соединений (TiC, TaC, WC, ZrC) иCo, Ni в качестве связки.

- Разработана опытная технология получения образцов АМКМ с высокой теплопроводностью для сухой резки.

- Разработана программа и методики исследования физико-механических свойств алмазных порошков  с высокой теплопроводностью и металлокерамической составляющей композиционного материала на основе износостойких, тугоплавких соединений (TiC, TaC, WC, ZrC) и Co, Ni в качестве связки.

- Разработана программа и методики исследования экспериментальных образцов из разрабатываемого перспективного композиционного материала для сухой резки.

- Изготовлена опытная партия алмазно-металлокерамического композиционного материала с высокой теплопроводностью для сухой резки.

- Проведены экспериментальные исследования физико-механических свойств образцов алмазно-металлокерамического композиционного материала, изготовленных по разработанным опытным технологиям.

Иностранными партнёрами выполнены следующие работы:

Государственным научно-производственным объединением порошковой металлургии (ГНПО ПМ), г. Минск, Республика Беларусь (иностранный партнёр № 1).

- Разработана технология импульсной консолидации нано- и микропорошков алмаза для изготовления компактов и алмазно-твёрдосплавных композитов (АТР).

- Изготовлена опытная партия нано- и микро- порошков алмазов для дальнейшей переработки в компакты и АТК.

- Изготовлены экспериментальные образцы компактов и АТК.

Государственным инженерным университетом Армении ("ПОЛИТЕХНИК") (Иностранный партнёр № 2):

- Разработана технология, оснастка и оборудование для нанесения одно- и многослойных термодиффузионных покрытий на алмазные порошки.

- Изготовлена опытная партия алмазных металлизированных порошков.

- Разработана новая металлическая связка, упрочнённая наноалмазами с высокими физико-механическими свойствами.

При этом были получены следующие результаты:

ФГБНУ ТИСНУМ

Разработанные технологии получения образцов металлокерамической составляющей композиционного материала и получения образцов АМКМ с высокой теплопроводностью для сухой резки. Технологии обеспечивают получение материала со следующими характеристиками:

- Геометрические размеры 					Ø 8,0 ÷ 21; δ 8,0 ÷ 20 мм,

- Толщина алмазоносного слоя -				δА 1,0 ÷ 5,0 мм,

- Плотность алмазоносного слоя				3,55 ÷ 3,70 г/см3

- Твердость алмазоносного слоя  по Кнупу		50 ÷ 100 ГПа,

- Предел прочности при растяжении			0,36 ÷ 0,44 ГПа.,

- Предел прочности при изгибе				0,93 ÷ 1,1 ГПа,

- Трещиностойкость K1c					4,0 ÷ 7,0 МПа∙м1/2,

- Износостойкость при резании гранита			0,12 ÷ 0,24мг/кг.

- Теплопроводность алмазоносного слоя			650 ÷ 740 Вт/м К.

- Термостойкость 						1050 ÷ 1473 К,

ГНПО ПМ

Разработанная технология обеспечивают получение твёрдосплавных компактов со следующими характеристиками:

– геометрические размеры 	5 – 13;  δ 2÷3,5 мм,

– твёрдость	80÷100 ГПа,

– прочность на сжатие	не менее 2,00 ГПа,

– прочность на изгиб	не менее 1,05 ГПа,

– модуль упругости (Юнга)	не менее 700 ГПа,

– трещиностойкость, К1с 	5,0÷8,0 МПа·м1/2,

– износостойкость, 	0,30 мг/кг,

– термостойкость 	1473 К,

– теплопроводность	400÷500 Вт/м К.

ГИУА ("ПОЛИТЕХНИК")

Разработанные технологии, оснастка, оборудование связка обеспечивают получение металлизированных алмазных порошков и алмазно-металлических композиций со следующими характеристиками:

Термостойкость металлизированных алмазов, оС			850-870

Твёрдость металлической связки, HRC					20-27

Прочность на срез металлической связки, МПа				150-200

Ударная вязкость металлической связки, КДж/м2 			20-40

Удельный расход алмазно-металлической композиции, мг/см3 	не более 12

Производительность алмазно-металлической композиции при

обработке природного камня средней твёрдости, мм3/мин 		не менее 0,5

Теплопроводность, Вт/м К							400÷500.